SIMSON船级系列产品是特为造船应用开发的。

产品

船级基面混合物是一种单组份，永久弹性，快速固化的密封胶。材料为改良甲硅烷的聚合物。船级基面混合物测试通过了国际船级社火焰阻燃测试程序IMO Resolution A.653(16)，获准用于墙体，天花板和地板的应用。

应用

用于钢、铝、玻璃钢和/或木地板和柚木舷之间。也可用于粘接/密封防水，如玻璃钢、木付甲板或钢、铝、玻璃钢或木付甲板之间。

特点

- 不含溶剂，不含异氰酸根

- 一般来讲，可粘接大多数表面而不需要底涂。

- 极好的耐紫外线和老化能力，长时间的耐（海）水性能

- 在-40度和100度之间永久保持弹性

- 中性，快速固化

- 有降噪和防震作用

- 通过国际船级社火焰阻燃测试程序IMO Resolution A.653(16)测试

粘接力

一般来讲，基面混合物对干净的、干燥的、无油脂的钢、铝、木或玻璃钢有很好的黏结力而不用底涂。

碰到恶劣的环境，如高热或高受力的情况，并且复合有非常潮湿的情况下，建议涂底涂PRIMER P 用于木质表面或PRIMER M用于封闭的金属表面。至于用量请参考技术资料。

使用方法

详细的使用方法请参考单独的指导书‘柚木甲板粘接和填缝应用手册’。

船级基面混合物可以很容易地用手动或气动打胶枪挤出，而且也很容易将其分摊开。可以用干净无色的、浸润有清洗剂E或清洗液的布来清除多余的胶。建议在使用前试验这些清洗剂对甲板材料是否有不良影响。

如果是密封作用，建议在涂胶后25分钟内抹平。如果是粘接作用，建议在45分钟内组装。（20度50%的相对湿度）。

如果要最优化的应用基面混合物的变形能力，建议至少要涂2毫米以上的厚度。

技术参数

基本材料：                                    改良甲硅烷的聚合物

固化方法：                                    吸潮固化

密度：                                            约1.3g/cm3

表干时间:                                       约25分钟             （20度，50%相对湿度）

操作时间:                                       约45分钟             （20度，50%相对湿度）

24小时固化量：                           约2毫米               （20度，50%相对湿度）

硬度SHORE A：                          约32                      （DIN 53505）

收缩率：                                        <3%                       （DIN 53505）

初始强度：                                    约75Pa                   Phisic Rheometer MC100

每平米涂未固化的胶而不掉下的最大量

拉伸强度（100%）：                   约1.0MPa             （DIN 53505/ISO 37）

断裂拉伸强度：                            约1.9MPa             （DIN 53505/ISO 37）

断裂延伸率：                                约200%                （DIN 53505/ISO 37）

剪切强度：                                    约1.8MPa             （DIN 53283/ASTM  D 1002）

铝-铝，胶厚2毫米，测试速度为50毫米/分钟

撕裂强度：                                    约10N/mm               （DIN 53515/ISO 34）

C型，测试速度为50毫米/分钟

溶剂含量：                                         0

异氰酸酸根含量：                             0

耐温性：                                        -40℃至+100℃

应用温度：                                    +5℃到+35℃

耐紫外线和天气情况：                极好

颜色：                                            黑，灰，亮灰，白

包装：                                           290毫升硬包装，600毫升软包装，其它包装可按要求

保存期

在干燥、温度为  +5℃到+30℃未开启的情况下保质期为12个月，硬包装为18个月。

其它信息：

如需要，可提供：

- 材料安全信息

- 证书

本产品已通过国际船级社组织的防火阻燃测试。这个标志不仅仅代表阻燃性能良好，同时也表示波士胶的质量保证。我们定期有外部的质量审核，以保证我们波士所代表的稳定质量。