SIMSON船级系列产品是特为造船应用开发的。

产品

船级甲板填缝胶是一种单组份，永久弹性，快速固化的密封胶。材料为改良甲硅烷的聚合物。船级甲板填缝胶测试通过了国际船级社火焰阻燃测试程序IMO Resolution A.653(16)，获准用于墙体，天花板和地板的应用。

应用

用于柚木甲板或其它材料甲板的接缝防水密封。

特点

- 不含溶剂，不含异氰酸根

- 极好的耐紫外线和老化能力，长时间的耐（海）水性能

- 在-40度和100度之间永久保持弹性

- 中性，无气味，快速固化

- 固化后可以打磨

- 通过国际船级社火焰阻燃测试程序IMO Resolution A.653(16)测试

粘接力

要形成很好的粘接力，必须柚木表面干净、干燥且无油脂。用清洗剂E清洗后，柚木表面必须涂底涂P。只有底涂干后（至少1小时，最多6小时），才可以施胶。

同其它材料粘，请咨询波士胶公司。

为了最优化地应用高弹性船级甲板填缝胶，我们根据柚木宽度推荐了最小接缝尺寸。请参考后表。

使用方法

详细的使用方法请参考单独的指导书‘柚木甲板粘接和填缝应用手册’。

船级甲板填缝胶可以很容易地用手动或气动打胶枪挤出。最好在施胶后25分钟（20度，50%相对湿度）内抹平。可以用干净无色的、浸润有清洗剂E或清洗液的布来清除多余的胶。建议在使用前试验这些清洗剂对甲板材料是否有不良影响。

清洗柚木甲板：也请参考‘柚木甲板粘接和填缝应用手册’。

为了保持甲板适宜的形状，我们建议用（海）水和软刷子清洗。刷子擦洗的方向应同甲板填缝方向一致。清洗后我们建议用大量的（海）水冲洗。我们不推荐用清洗剂或其它化学产品来清洗，因为这样会引起渗漏。用高压的清洗设备也会从不同方面影响甲板的质量。

有关其它建议，请联系波士胶公司。

技术参数

基本材料：                                    改良甲硅烷的聚合物

固化方法：                                    吸潮固化

密度：                                            约1.4g/cm3

表干时间:                                       约25分钟             （20度，50%相对湿度）

24小时固化量：                           约3毫米               （20度，50%相对湿度）

硬度SHORE A：                          约40                      （DIN 53505）

收缩率：                                        <3%                       （DIN 53505）

初始强度：                                    约100Pa                 Phisic Rheometer MC100

每平米涂未固化的胶而不掉下的最大量

拉伸强度（100%）：                   约1.4MPa             （DIN 53505/ISO 37）

断裂拉伸强度：                            约2.5MPa             （DIN 53505/ISO 37）

断裂延伸率：                                约250%                （DIN 53505/ISO 37）

剪切强度：                                    约2.1MPa             （DIN 53283/ASTM  D 1002）

铝-铝，胶厚2毫米，测试速度为50毫米/分钟

撕裂强度：                                    约10N/mm               （DIN 53515/ISO 34）

C型，测试速度为50毫米/分钟

溶剂含量：                                     0

异氰酸酸根含量：                         0

耐温性：                                        -40℃至+100℃

应用温度：                                    +5℃到+35℃

耐紫外线和天气情况：               	 极好

颜色：                                            黑

包装：                                            290毫升硬包装，600毫升软包装，20升和200升桶装

保存期

在干燥、温度为  +5℃到+30℃未开启的情况下保质期为12个月，硬包装为18个月。

其它信息：

如需要，可提供：

- 材料安全信息

- 证书

本产品已通过国际船级社组织的防火阻燃测试。这个标志不仅仅代表阻燃性能良好，同时也表示波士胶的质量保证。我们定期有外部的质量审核，以保证我们波士所代表的稳定质量。

建议接缝尺寸表             尺寸 mm

| 柚木板宽度 | 接缝最低宽度 | 接缝最低深度 |
| --- | --- | --- |
| 35 | 5 | 6 |
| 45 | 5-6 | 6 |
| 50 | 6-7 | 6 |
| 75 | 10 | 7 |
| 100 | 12 | 8 |
| 125 | 16 | 10 |