SIMSON船级系列产品是特为造船应用开发的。

产品

船级快干胶是一种单组份，永久弹性，快速固化的密封胶。材料为改良甲硅烷的聚合物，特为游艇和造船的粘接或密封应用开发的。船级快干胶测试通过了国际船级社火焰阻燃测试程序IMO Resolution A.653(16)，获准用于墙体，天花板和地板的应用。

船级快干胶配合双组分技术使用，则可保证提高和可控制固化速度，同时也提高了生产过程的可靠性。

应用

用于船级的粘接和密封，特别是黏结力和变形要求比较高的地方。

典型的应用包括：

- 粘接推手把手

- 粘接和密封甲板的附件

- 粘接甲板和外壳的连接件。

- 粘接板材

- 粘接甲板通风口和出口

- 直接粘接窗户和挡风玻璃，如玻璃、PMMA、PC

特点

- 极强的初始强度，减少甚至不用压合

- 不含溶剂，不含异氰酸根

- 一般来讲，可很好地粘接大多数表面而不需要底涂，如有陶瓷涂层的玻璃、PMMA、PC。

- 极好的耐紫外线和老化能力，长时间的耐（海）水性能

- 在-40度和100度之间永久保持弹性

- 中性，快速固化

- 与大多数溶剂型和水基的油漆以及工业粉都有很好的的兼容性。（由于油漆的多样性，建议使用前做试验）

- 表干后上油漆，将不影响胶 的固化。

- 通过国际船级社火焰阻燃测试程序IMO Resolution A.653(16)测试

粘接力

一般来讲，快干胶对干净的、干燥的、无油脂的不锈钢、磷化钢、铜、黄铜、上漆或喷粉的金属，铝、玻璃、上过漆的木或玻璃钢有很好的黏结力而不用底涂。对没处理过PP、PE、TEFLON没有粘接力。碰到恶劣的环境，如高热或高受力的情况，并且复合有非常潮湿的情况下，建议涂底涂PRIMER M。PRIMER M去油和提高粘接一步完成。

在理论上，快干胶不需底涂对玻璃就有很好的粘合力。如果玻璃边沿有足够的阻挡紫外线的陶瓷涂层，则可不用底涂。如果没有陶瓷涂层，也没有帮助阻挡紫外线的覆盖物，黑色的底涂PRIMER P必须使用以阻挡紫外线的照射。

使用方法

在5到35度之间，船级快干胶可以很容易地用手动或气动打胶枪挤出。由于其极强的初始强度，可大大减少压合时间，甚至很多地方不用压合。

可以用干净无色的、浸润有清洗剂E或清洗液的布来清除多余的胶。建议在使用前试验这些清洗剂对甲板材料是否有不良影响。

粘接作用时，必须在15分钟内组装（20度50%的相对湿度）。一般建议涂胶厚度在2毫米左右。

油漆的兼容性：船级快干胶同一般工业的油漆和光油都有很好的兼容性。由于其表干时间短，因此可在施胶后10分钟（20度50%的相对湿度）上油漆。且上漆后对胶的固化时间没有太大的影响。

要去掉没固化的多余的胶，用干净无色的带有CLEANER 14 或 CLEANER E擦去即可。建议在使用这些清洗剂前试试其是否对材料表面有腐蚀。

技术参数

基本材料：                                  	改良甲硅烷的聚合物

固化方法：                                	吸潮固化

密度：                                           	约1.4g/cm3

表干时间:                                     	 约10分钟             （20度，50%相对湿度）

操作时间:                                      	约15分钟             （20度，50%相对湿度）

24小时固化量：                          	 约3毫米               （20度，50%相对湿度）

硬度SHORE A：                         	 约65                      （DIN 53505）

收缩率：                                        <3%                       （DIN 53505）

初始强度：                                    约1700Pa                   Phisic Rheometer MC100

每平米涂未固化的胶而不掉下的最大量

拉伸强度（100%）：                   约2.2MPa             （DIN 53505/ISO 37）

断裂拉伸强度：                            约2.9MPa             （DIN 53505/ISO 37）

断裂延伸率：                                约225%                （DIN 53505/ISO 37）

剪切强度：                                    约2.3MPa             （DIN 53283/ASTM  D 1002）

铝-铝，胶厚2毫米，测试速度为50毫米/分钟

撕裂强度：                                    约12N/mm               （DIN 53515/ISO 34）

C型，测试速度为50毫米/分钟

溶剂含量：                                     0

异氰酸酸根含量：                          0

耐温性：                                        -40℃至+100℃

应用温度：                                    +5℃到+35℃

耐紫外线和天气情况：                	极好

颜色：                                            黑，白

包装：                                           	290毫升硬包装，600毫升软包装，其它包装可按要求

保存期

在干燥、温度为  +5℃到+30℃未开启的情况下保质期为12个月，硬包装为18个月。

其它信息：

如需要，可提供：

- 材料安全信息

- 证书

本产品已通过国际船级社组织的防火阻燃测试。这个标志不仅仅代表阻燃性能良好，同时也表示波士胶的质量保证。我们定期有外部的质量审核，以保证我们波士所代表的稳定质量。